2024年永济市燃气用具连接用软管产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CJ/T 197-2010燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 6根（带接头） | 3根 | 3根 |
| 2 | CJ/T 491-2016燃气用具连接用橡胶复合软管 | 4根 | 2根 | 2根 |
| 3 | CJ/T 490-2016燃气用具连接用金属包覆软管 | 8根 | 4根 | 4根 |
| 4 | GB/T 26002-2010燃气输送用不锈钢波纹软管及管件 | 4根（每根2米，带接头） | 2根 | 2根 |
| 5 | HG 2486-1993家用煤气软管 | 4根 | 2根 | 2根 |
| 6 | GB 41317-2024燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 6根（带接头） | 3根 | 3根 |
| 7 | GB 44017-2024燃气用具连接用金属包覆软管 | 6根 | 3根 | 3根 |
| 8 | GB 44023-2024燃气用具连接内用橡胶复合软管 | 4根 | 2根 | 2根 |

2 检验依据

表2执行CJ/T 197-2010标准检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | CJ/T 197-2010 |
| 2 | 结构与尺寸 | CJ/T 197-2010 |
| 3 | 耐压性 | CJ/T 197-2010 |
| 4 | 气密性 | CJ/T 197-2010 |
| 5 | 抗拉性 | CJ/T 197-2010 |
| 6 | 被覆层阻燃性 | CJ/T 197-2010 |

表3执行CJ/T 491-2016标准检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | CJ/T 491-2016 |
| 2 | 尺寸与公差 | GB/T 9573-2013 |
| 3 | 耐压性 | CJ/T 491-2016 |
| 4 | 气密性 | CJ/T 491-2016 |
| 5 | 耐液体性能 | GB/T 1690-2010 |

表4执行CJ/T 490-2016标准检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | CJ/T 490-2016 |
| 2 | 尺寸与公差 | CJ/T 490-2016 |
| 3 | 耐压性 | CJ/T 490-2016 |
| 4 | 气密性 | CJ/T 490-2016 |
| 5 | 抗拉性 | CJ/T 490-2016 |
| 6 | 包覆层阻燃性 | CJ/T 197-2010 |
| 7 | 耐液体性能 | GB/T 1690-2010 |

表5执行GB/T 26002-2010标准检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 26002-2010 |
| 2 | 结构与尺寸 | GB/T 26002-2010 |
| 3 | 耐压性 | GB/T 26002-2010 |
| 4 | 气密性 | GB/T 26002-2010 |
| 5 | 软管阻燃性 | GB/T 26002-2010 |

表6执行HG 2486-1993标准检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG 2486-1993 |
| 2 | 软管的尺寸与公差 | HG 2486-1993 |
| 3 | 耐压性能 | HG 2486-1993 |
| 4 | 气密性 | HG 2486-1993 |

表7执行GB 41317-2024标准检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 41317-2024 |
| 2 | 结构与尺寸 | GB 41317-2024 |
| 3 | 耐压性 | GB 41317-2024 |
| 4 | 气密性 | GB 41317-2024 |
| 5 | 被覆层阻燃性 | GB 41317-2024 |
| 6 | 被覆层耐液体性 | GB 41317-2024 |

表8执行GB 44017-2024标准检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 44017-2024 |
| 2 | 结构与尺寸 | GB 44017-2024 |
| 3 | 耐压性 | GB 44017-2024 |
| 4 | 气密性 | GB 44017-2024 |
| 5 | 被覆层阻燃性 | GB 44017-2024 |
| 6 | 被覆层耐液体性 | GB 44017-2024 |

表9执行GB 44023-2024标准检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 44023-2024 |
| 2 | 结构与尺寸 | GB 44023-2024 |
| 3 | 耐压性 | GB 44023-2024 GB/T 5563-2013 |
| 4 | 气密性 | GB 44023-2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

CJ/T 197-2010燃气用具连接用不锈钢波纹软管

CJ/T 491-2016燃气用具连接用橡胶复合软管

CJ/T 490-2016燃气用具连接用金属包覆软管

GB/T 26002-2010燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

HG 2486-1993家用煤气软管

GB 41317-2024燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB 44017-2024燃气用具连接用金属包覆软管

GB 44023-2024燃气用具连接内用橡胶复合软管

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。